01 Steildachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Steildachfenster Lichtband Fensterelement als Dachverglasung

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Steildachfenster Glasolux Lichtband als Dachverglasung

mit System-Eindeckrahmen, 3-fach verglast

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 3-fach Wärmeschutzverglasung

nach DIN 18008-2, Glasstärken und Aufbau nach statischer Erfordernis,

Randverbund als "warme Kante" (zur Minimierung von Kondensatbildung)

- Ug-Wert: ca. 0,5 W/m²K (nach DIN 673)

- Lichtdurchgang (tL): ca. 73 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 53 %

- Schalldämmwert (Verglasung): 39 dB

- Brandverhalten: Klasse B-s1,d2

- Widerstand gegen Windlast: Klasse C4*

- Schlagregendichtheit: Klasse E1200*

- Luftdurchlässigkeit: Klasse 4*

*bis Modulgröße 800x2100 geprüft (+50% bei Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit)

Profilsystem:

Blendrahmen-, Flügel- und Sprossenprofile aus Aluminium

- thermisch getrennt mit eingegossenem PUR-Kern

- im geschlossenen Erscheinungsbild kein sichtbarer Flügel

- Profilhöhe inklusive Verglasung: 98 mm

- Profilansichtsbreite inklusive Flügel (innen): 40 mm

- Profilansichtsbreite (außen): 50 mm

- Uw-Wert: bis zu 0,79 W/m²K (inkl. Verglasung)

Öffnungsflügel:

- Hub: 300 bis 750 mm

- Antrieb: 24 Volt / 3A

Im Rahmen integrierter Kettenantrieb bei 3-fach Verglasung ab 645 mm

Eindeckrahmen:

- System-Eindeckrahmen für Ziegeleindeckung

- Eindeckrahmenhöhe:  80 mm

- Farbe der Schürze: _____

Abmessungen:

Größe (B x H): _____ x _____ mm

(Lichtes Wechselmaß in der Dachneigung)

- mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm

- mögliche Feldlängen 260 - 3500 mm

- max. 3,0 m² (abhängig von der Dachneigung / Einbauort)

Dachneigung:

Neigungswinkel:   Grad

- mögliche Neigungswinkel 15 - 90 Grad

Feldaufteilung (in der Breite):

Anz. Felder:  _____ Stück

- mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm

Lüftungsfelder:

Anz. Lüftungsfelder: _____ Stück

Feld-Nr. (z.B. 2,4):  _____

- jedes zweite Feld möglich

Farbgebung der Aluminiumoberfläche:

Außen: _____

Innen:

- Eloxal E6/EV1 (Naturton) | (nach EURAS: E6/C-0 - Farblos/Natur)

(Standard, falls nichts anderes angegeben)

- RAL-Classic-Farbe nach Wahl des AG