01 Flachdachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster modulares Oberlichtelement (Fest- oder Lüftungselemente)

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster modulares Oberlichtelement (Fest- oder Lüftungselemente) GLASOLUX SkyVision LINEAR, 2-fach Verglasung, Opal-Laminierung

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 1,1 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): ca. 57 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 35 %

- Opal-Laminierung im Glas als Sichtschutz

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm allseitig umlaufender,

schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: ca. 0,97 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an der Unterkonstruktion

- anschlußfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad (4 Grad empfohlen)

Nur Modul SkyVision FIXED:

- Festelement

- bis max. (B x L) 2800 x 1000 mm

- oder bis max. (B x L) 2200 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 2000 x 1400 mm

Nur Modul SkyVision COMFORT:

- stufenlos öffenbar

- verdeckt liegender Kettenhub: Antrieb (24 Volt) / 300 mm

- bis max. (B x L) 2000 x 1000 mm

- oder bis max. (B x L) 1600 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 1400 x 1400 mm

Gesamtgröße (B x L): .... x .... mm (Lichtes Maß der Innenverkleidung)

- Breite bis max. 2800 mm (Modulspezifische Längengrenzen beachten!)

- Länge bis max. 1400 mm (Modulspezifische Breitengrenzen beachten!)

Modulare Aufteilung der Gesamtgröße (von links nach rechts)

Modul 1:

Breite (B): .... mm [ ] FIXED [ ] COMFORT

Modul 2:

Breite (B): .... mm [ ] FIXED [ ] COMFORT

Modul 3:

Breite (B): .... mm [ ] FIXED [ ] COMFORT

Modul 4:

Breite (B): .... mm [ ] FIXED [ ] COMFORT

Modul 5:

Breite (B): .... mm [ ] FIXED [ ] COMFORT

Höhe der Unterkonstruktion: .... mm

- 164 mm (Standard) bis 750 mm

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............